SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna „Bezpoinowe systemy ocieplania ścian budynków" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót związanych z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Manasterzu.

1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z  wykonaniem izolacji termicznej budynku.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwych materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.1. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

- materiału do izolacji cieplnej,

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykończeniowej systemu.

1.2. Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

- Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub - warstwę zbrojoną
celem     regulacji     (wyrównania,     redukcji)     nasiąkliwości     lub     zwiększenie
przyczepności.

- Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła
jako   składnik   BSO   mocowany   w   formie   płyt   na   ścianach   (przegrodach
zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.

\.5. Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

- Łączniki  mechaniczne  - określone łączniki do  mocowania  systemów izolacji
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.

- Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona mc
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.

- Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.

- Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celi
zwiększenia  jej  wytrzymałości   mechanicznej.  Zbrojeniem  są zazwyczaj  siatką
z włókien szklanych lub siatki metalowe.

t.10. Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwą wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi faktury i barwę.

1.11.Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe) kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jego powierzchni.

1.5.     Dokumentacja robót ociepleniowych

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ora; programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późn zmianami),

- specyfikacji  technicznych   wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych   oraz  program funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 26   czerwca   2002   r.   w   sprawie   dziennika   budowy,   montażu   i   rozbiórki,   tablic informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowe zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów li zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły  odbiorów  częściowych,   końcowych   i   robót  zanikających,   z  załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja     powykonawcza,     czyli    wymienione    wcześniej     części     składów dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rób (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi   zmianami).

Roboty   dociepleniowe   należy  wykonywać   na   podstaw dokumentacji projektowej i

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbiou robót ociepleniowych,

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne".

2.1.     Rodzaje materiałów i elementów systemu

Założono zastosowanie systemu ocieplenia metodą bezspoinową BSO zgodnie z . INSTRUKCJĄ I.T.B. Nr 334/2004 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku",    „Wytycznymi    wykonywania,    oceny    i    odbioru    robót   elewacyjnych zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" wydanymi przez STOWARZYSZENIE   NA   RZECZ   SYSTEMÓW OCIEPLENIOWYCH.    Metoda   BSO zastosowana  do   ocieplenia   budynku,   polega   na  umocowaniu, do istniejących ścian od strony zewnętrznej, warstwy izolacyjnej - płyt styropianowych przymocowanych do podłoża za pomocą zaprawy klejącej i łączników mechanicznych, następnie położeniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną i warstwy tynku cienkowarstwowego.

Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszą spełniać aprobata techniczną oraz Certyfikat Zgodności z Aprobatą.

2.1.1.	Zaprawa klejąca pod styropian

Zaprawę uzyskuje się przez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanej suche mieszanki spoiw mineralnych z dodatkiem spoiw polimerowych i wypełniaczy. Zaprawa powinna być odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości. 8 mm oraz charakteryzować się przyczepność zaprawy mierzonej (MPa w stanie powietrzno-suchym do betonu 0,7, a do styropianu 0,1. Na płyty można nałożyć dwoma metodami w zależności od stanu podłoża: Przy nierównym podłożu ±1 cm ,mas< (lejąca należy nanieść w sposób punktowo - krawędziowy - wokół płyty wzdłuż je krawędzi jako 3-4cm pas klejący oraz nałożyć dodatkowo 6 punktów klejących o średnic; ok. 10 cm w płaszczyźnie płyty.

2.1.2.	Izolacja pionowa uszczelniającą cokołowa

Cokół oraz ściany fundamentowe należy zagruntować płynnym jednoskładnikowych koncentratem krzemionkującym rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 po ok. 10 min. n świeże gruntowanie nałożyć pędzlem ławkowcem szlam wodoszczelny (tylko na styku ława-ściana fundamentowa), po ok. 30 min. na świeży szlam nałożyć zapraw wodoszczelną do wykonania fasety. Po 24 godz. nałożyć masę bitumiczno-polimerowy. Pierwszą warstwę masy nałożyć pacą zębatą, po 24 godz. nałożyć drugą warstwę pac na gładko; po 24 godzinach po położeniu drugiej powłoki przykleić styropian EPS 100 stosując jako klej bitumiczną powłokę grubowarstwową.

Po wykonaniu izolacji należy położyć jako warstwę ochronną podwójnie zwykłą folię PCV, alternatywnie folia kubełkowa.

2.1.3.	Płyty styropianowe fasadowe

Płyty izolacyjne styropianowe zgodnie z wymogami normy EPS EN 13163 rodzą EPS 70-038 FASADA (odmiana samogasnącą). Wymagane właściwości:

- wytrzymałość na rozciąganie: S 100 kPa

- wytrzymałość na zginanie:  115 kPa

- wytrzymałość na ściskanie:  70 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła: lambda  0,038 W/mK

- klasa reakcji na ogień: E

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu aluminiowej listwy startowej. Wykończenie styku płytą styropianową z innym materiałem budowlanymi np. (ramy okienne, okapniki, drzwi, płyty balkonową przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej, alternatywnie poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą uszczelniającą z impregnowanej gąbki lub listwy.

2.1.4. Łączniki mechaniczne

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego  lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe,  termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki o fi 10m długościach dostosowanych do projektowanej grubości styropianu, osadzone na głębokości min. 50mm, co zapewni ich nośność w podłożu.

Zastosować mocowanie płyt za pomocą dybli z tworzywa sztucznego w ilości 5 szt./m2.

2.1.5.	Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej

Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana polipropylenem, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i deformację kształtu. Wielkość oczek 3,5x3,5mm, o gramatura min. 145 g/m2. Siatkę należy wcisnąć w masę zbrojeniową za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, wy szpachlować do uzyskania równej nawierzchni. Siatka musi być całkowicie zatopiona w masie zbrojącej, nie powinna prześwitywać ani wystawać z masy. Styki siatki układać na zakład 10cm, w narożnikach zwinna być wywinięta na szer. 15cm na ścianę sąsiednią. W narożach otworów dennych i drzwiowych należy wykonać zbrojenie diagonalne (min. paski 20x40 cm).

Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny polipropylowej.

2.1.6.	Masa tynkarska akrylowa

Masa tynkarska akrylowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych – gotowy do użycia produkt na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów.

2.1.7. Wyprawa tynkarska mozaikowa

Wyprawa tynkarska mozaikowa jest gotowym do użycia produktem na bazie dyserpcji akrylowej z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa granitowego lub barwionego zamiennie marmurowego/kwarcowego. Produkt o podwyższonej odporności zanieczyszczenia atmosferyczne, wysokiej trwałości, zmywalności i odporności na uderzenia, paroprzepuszczalności, hydrofobowy.

2.1.8. Materiały do wykańczania miejsc szczególnych

W miejscach szczególnie narażonych na zniszczenie (m.in. narożniki) należy stosować materiały do wykańczania:

- kątowniki tynkarskie - o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia naroży pionowych ścian oraz   naroży   wypukłych   ościeży   okiennych   i wejściowych   do   budynku;   kątowniki wykonane z blachy perforowanej Al grubości 0,5mm, alternatywnie z tworzywa ze  zintegrowaną siatką zbrojącą,

- listwy uszczelniające,

- aluminiowe listwy do wykonywania zakończenia cokołu ze zintegrowanym kapinosem mocowane do cokołu (listwy startowe),

- kit silikonowy,    powinien    spełniać   wymagania    BN-85/675302    -    kit   silikonowy bezoctanowy, budowlany „3" odporny na działanie promieniowania UV.

- blacha   do   obróbek   blacharskich   (parapety   zewnętrzne).   Przyjęto   blachę   stalowa powlekaną grub. 0,5 mm.

2.2..    Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

3.     Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniać następujące warunki:

- są zgodne   z   ich   wyszczególnieniem   i   charakterystyką   podaną  w   dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe wyrobów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".

3.1.Sprzęt do wykonywania BSO

- prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,

- przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

- transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemnik losy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,

- nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu pojemnikami na materiały,

- cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki , piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),

- mocowanie płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".

4.1. Transport materiałów

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów.

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone  jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi środkami.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych w paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym wyposażonym w osprzęt widłowy. Załadunek lub rozładunek wyrobów luzem wykonuje ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem  i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny,  bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne,  styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Wymagania ogólne

5.1.     Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

- wykonać     projekt     robót     ociepleniowych,     zarówno     w     przypadku     obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów   elewacyjnych   w   sposób   nie   powodujący   powstawania   istotnych funkcjonalności systemu mostków termicznych,

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, br
i ubytki,

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie
montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki i innych elementów elewacji.

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

5.2.1.   Próba   odporności   na   ścieranie   -  ocena   stopnia  zapylenia, osypywania  się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny,

5.2.2.   Próba odporności  na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepność istniejących powłok za pomocą rylca.

- Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokre
szczotki, pędzla lub spryskiwacza.

- Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego.

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.   Dotyczy to  przede wszystkim   podłoży   istniejących   -  zwietrzałych   powierzchni   surowych,   tynkowanych malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać je badanie  przy zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).   Można  także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.3.     Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

- oczyścić  podłoże  z  kurzu  i   pyłu,   usunąć zanieczyszczenia,   pozostałości  środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki
materiału podłoża,

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami,   metoda   strumieniowa   (różne   rodzaje   ścierniw),   ciśnieniowa)   należ
dostosować do  rodzaju  i wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki wypełni
zaprawą wyrównawcza,

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowe

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta system dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura 5°C do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza.

5.4.1.	Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

5.4.2.	Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznacz płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę  klejącą na  powierzchnie płyt  izolacji termicznej,  zależnie  od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty  lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej  zaprawą na  całej  powierzchni.   Nie  należy  dopuszczać zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechaniczny (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić wbić trzpienie.

5.4.3.	Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku, szczeliny, styki i połączenia – przy zastosowaniu cienkich płyt izolacji termicznej.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

5.4.5.	Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.4.6.	Montaż elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7.	Warstwa wykończeniowa - tynkowanie

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącą nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu [zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacji projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze względu powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

Przygotowanie i sposób użycia - tynki akrylowe

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. \N przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, zależnym od warunków występujących w czasie nakładania, możemy ją fakturować przy pomocy pacy plastikowej. Tynk zacierać ruchami okrężnymi. Podczas nakładania tynku należy przestrzegać generalnej zasady nakładając „mokre na mokre".

Istnieje również możliwość nakładania tynku metodą natryskową co znacznie obniża koszt i czas aplikacji.

Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względem powietrza.

Przygotowanie i sposób użycia - tynki mozaikowe

Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego opakowania należy wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego w celu wyrównania konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody w ilości 100 do 150 g. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość kruszywa za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie całą powierzchnię wyrównujemy za pomocą 2-3 pociągnięć pacy w jednym kierunku  Podobnie jak przy tynkach akrylowych barwionych przestrzegamy zasady nakładania „mokre na mokre". Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania tynku przestrzegać odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokie wilgotności względnej powietrza powyżej 75%.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

- w celu uniknięcia różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prac
należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania z tynkiem, uprzednio wymieszanym między sobą w dużej kastrze.

- zbyt  intensywne  wymieszanie tynku,   przy  pomocy wiertarki  szybkoobrotowej  oraz
prowadzenie prac w miejscach silnie nasłonecznionych może doprowadzić do powstania defektów na powierzchni mozaiki, w postaci mlecznej mikropiany.

- do   czasu   całkowitego  wyschnięcia   chronić  tynk   przed   niekorzystnymi  zjawiskami
atmosferycznymi przy pomocy osłon montowanych na rusztowaniach.

- zbyt mocne wygładzenie powierzchni podczas zacierania tynku może doprowadzić d
powstania przetarć kruszywa.

B. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Ogólne  wymagania   dotyczące  kontroli  jakości   robót  podano  w  „Wymagani; Ogólne".

6.1.     Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych

Przed  przystąpieniem do  robót ociepleniowych  należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża

6.1.1.   Badania materiałów

Badanie    materiałów   przeprowadza    się    pośrednio    na    podstawie   zapisów w dzienniku budowy, dot. Przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów producenta.

6.2.  Badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów robót.

6.2.1.   Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.2.2.   Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienie szczelin, dylatacja styków i  połączeń,

    - Kontroli wykonania  mocowania  mechanicznego -  rozmieszczenia  i  rozstawu
kołków   rozporowych,   położenia   talerzyków   (krążków)   wobec   płaszczyzny   p)
(w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

    - Kontroli    wykonania    warstwy    zbrojonej    -    zbrojenia    ukośnego    otworów
zabezpieczenia   krawędzi,   wielkości   zakładów   siatki,   pokrycia   siatki   zbrojącej
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć
w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości
większej niż 0,2 mm,

    - Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

    - Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

•   tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, jednolitości i koloru.

6.3.     Badania w czasie odbioru robót 6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnień wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

- Zgodności z dokumentacja projektową i ST wraz z wprowadzonymi zmianami do dokumentacji.

- Jakości zastosowanych materiałów

- Prawidłowości przygotowanego podłoża.

i.3.2.    Opis badań odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych : zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie z Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia ścian

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość.

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni* ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne".

8.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należu przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacj termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności ze szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   częściowego   jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3.     Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy   stanowi   ostateczną  ocenę   rzeczywistego   wykonania   robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe    specyfikacje    techniczne    ze    zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonym dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejsze T, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowe specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod zględem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli  to   możliwe,   należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,   usunąć  niezgodność wykonanego   ocieplenia   z   wymaganiami   określonymi   w   dokumentacji   projektowe i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałość i szczelności  ocieplenia,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę   na  dokonanie  odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ Wymagania ogólne".

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,   po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

- ocenę i przygotowanie podłoża,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podłoża,

- przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

- szlifowanie powierzchni płyt,

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od system
i projektu robót ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem ukośnym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie 
elementów dekoracyjnych (profili),

- usunięcie    zabezpieczeń    stolarki,    okładzin    i    innych    elementów    elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,

- uporządkowanie terenu wykonywania prac,

- usunięcie   pozostałości,   resztek   i   odpadów   materiałów  w   sposób   uzgodniony  z Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Związane normatywy

1. Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   Część   B   -                  Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr

2016 póz. 2016, z późniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92,

Poz.8 81

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, póz.

136 z późniejszymi zmianami

10.1.   Zalecane normy

Mają  zastosowanie   wszystkie  związane  z  tym  tematem   normy   polskie   (PN branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-85/B-04500	Zaprawy       budowlane.      Badania       cech       fizycznych

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 13162:2002	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby z wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrób

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowany fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). PN-EN 13499:200

PN-ISO  2848:1998		Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO  1791:1999		Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO  3443-1:1:1994	Tolerancje   w   budownictwie.   Podstawowe   zasady oceny i

i określenia.

PN-63/B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.